| 単位操作－４３５ | 押出機のスタート・ストップ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ス タ ー ト ス ト ッ プ 開 始 開 始 (1) 油圧ユニット系を活かす (11) 樹脂の供給を停止する (2) 押出機の加熱冷却系を (12) モーターを停止する 活かす (3) モーターをスタートする 終 了 (4) 電流値・音に異常がない ことを確認する (5) 樹脂を供給する (6) 運転条件を整定する (7) 各部を点検する 終 了 | ポイント |
|  | (2)スタート時のシリンダー温度昇温不足は、過負荷やヘッド圧力上昇等を招くので注意のこと。 (設定温度に昇温後、規定時間保持すること） (3)軸封及びシール部にＮ2等が設置されているものはスタート前に規定量流しておく。 (3)スタートに先立ち起動条件が全て満足していることを確認する。 (3)機種によっては樹脂をためてスタートするタイプもある。 (3) ターニングは補修後・長期停止時・機器上必要なものについては必ず実施する。 補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (5)スタート直後は炭化物や異物の詰りによる、スクリーン△Ｐ上昇に注意する。 (7)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 （熱・振動・洩れ・音・圧力・電流等） |