| 基本操作－３４ | 液 体 の 密 度 測 定 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 詳細要領はJIS K 2249 (原油及び石油製品の密度試験方法)による。 (1)測定台は水平で且つ温度変化を起こさせない場所であること。 (3)温度計は試料中に水銀柱が浸るまで入れる。 (6)白油と黒油では目盛り測定方法が異なる。 （下図参照） (7)黒油の場合は次の補正値を加える。 （単位 ｇ/cm３） Ⅰ型 –Ａ +0.0007 （全長約 30cm） Ⅱ型 +0.0024 （全長約 15cm） |

# Text boxes

(4)

(5)

(6)

温度計並びに密度計の目盛りを迅速に読み記録する

(3)

(2)

(1)

(7)

計測部以外は濡らさず浮秤りはメスシリンダー内壁に触れないよう静止させる

測定範囲内の浮秤りをメスシリンダー内の試料中に浮かす

測温度計をメスシリンダー内にセットする

気泡がないことを確認する

測定試料をメスシリンダー内へ静かに注入する

密度換算表(JIS K 2249) により15℃の密度を求める

終 了

開 始

黒油は水平面示度が読めない為、補正をしている。

黒油測定

白油測定

浮秤り

メスシリンダー

温度計

水平面示度