マイナーメンテナンス作業-54 関連資料　塗装作業１

塗装作業の注意

| 作業前 | １．風通しの良い所で調合する。 ※室内での調合は厳禁。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ２．火気の無い所で調合する。 | 火気厳禁 |
|  | ３．古い塗料は使用しない。～一般に製造後１年以上の物は避ける。使用前、状態性状を十分にＴｅｓｔする。 |  |
|  | ４．天候条件～温度、湿度等天候条件が塗装に適しているか？ |  |
| 作業取組 | １．表面処理～被塗面の油分、水分、塩分、ごみ、その他異物を除去する。錆を所定まで除去、すみやかに塗装すること。 |  |
|  | ２．風上を背にして作業を心掛ける。 |  |
| 作業について | １．ＢＯＸは扉を開けて、蝶番は十分注意する。 |  |
|  | ２．バルブ等は山を塗らぬ様に注意する（一部ついている所あり） |  |

| 溶剤取扱 | ・希釈シンナーは所定のシンナーを規定された範囲内で使用すること。 |  |
| --- | --- | --- |
| 気象条件 | ・次の様な気象条件においては塗装を行なってはならない。 （社内塗装基準より） |  |
|  | ・雨天時及び５℃以下の気温。 |  |
|  | ・相対湿度８０％を越えた場合。 |  |
|  | ・硬化、乾燥前に降雨、結露、降霜のおそれのある場合。 |  |
|  | ・強風又は塵埃の多い場合。 |  |
|  | ・炎天下など鋼材温度が（表面温度５５℃以上の時）高く、塗装面に泡が生ずるおそれのある場合。 |  |
| 作業終了後 | ・ウエスでよくふく。 |  |
|  | ・容器に水を入れてハケをつけておく事。 |  |